**Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

 **pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

1. Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża.

**- 366,00 m2**

1. Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków z powierzchni murów w części przyziemia i w miejscach zacieków oraz usunięcie zaprawy z spoin.

**- 16,80 m2**

1. Impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów.

**- 16,80 m2**

1. Położenie mineralnej warstwy tynków renowacyjnych

**- 16,80 m2**

1. Przetarcie tynków zaprawą wapienno-piaskową w celu wzmocnienia i ujednolicenia struktury powierzchni tynku pod malowanie zaprawą drobnoziarnistąz przefilcowaniem powierzchni.

**- 91,50 m2**

1. Zagruntowanie całej powierzchni tynków ścian gruntownikiem syntetycznym pod malowanie.

**- 366,00 m2**

1. Malowanie dwukrotne ścian i detali architektonicznych w dwóch kolorach, farbą nawierzchniową

**- 366,00 m2**

1. Mechaniczno – chemiczne usunięcie łuszczących się starych powłok, impregnatów olejnych i wykwitów żywic z przeszlifowaniem powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych.

**- 206,33 m2**

1. Nasączanie drewnianych elementów zewnętrznych środkiem impregnująco zabezpieczającym przeciwko drewnojadom, metodą nasączania i iniekcji.

**- 206,33 m2**

1. Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni drewna pod malowanie nawierzchniowe

**- 206,33m2**

1. Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych impregnatem

**- 206,33m2**

1. Rusztowanie ramowe, stojakowe, przestrzenne (metalowe), rozstaw stójek 2,57 m do wysokości 6 m, wewnętrzne oraz zewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich.

**- 444,7 m2**

13. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg z malowaniem.

 **- 30,00 m2**